EPIDIAN 53

Nisko lepka żywica epoksydowa modyfikowana nieaktywnym rozcieńczalnikiem ( styrenem) o barwie od jasnożółtej do żółtej.

CHARAKTERYSTYKA

- niska lepkość w temperaturze pokojowej, pozwala pracować bez dodatku rozpuszczalnika, zapewniając dobrą rozlewność.

- dobra przyczepność do podłoża

- dobre utwardzenie w temperaturze pokojowej

- doskonała przyczepność do większości materiałów takich jak metale, szkło, ceramika, drewno itp.

- dobre właściwości mechaniczne.

- odporność na działanie wielu czynników chemicznych, takich jak oleje, smary, rozcieńczone ługi i kwasy.

- doskonałe własności dielektryczne

- można stosować do laminowania z matą lub tkaniną szklaną

ZASTOSOWANIE:

Epidian 53 jest przeznaczony głównie do wykonywania odlewów, laminatów i klejów

- zalewanie i impregnacje różnych materiałów, szczególnie elementów elektronicznych jak oporników, kondensatorów, złącz, końcówek kablowych

- wykonywanie laminatów epoksydowo-szklanych z włóknem szklanym

- klejenie drewna, metali, szkła, kamionki i tworzyw sztucznych ( za wyjątkiem PE i PP)

DANE PRODUKTU:

Modyfikowana styrenem żywica epoksydowa- przezroczysta ciecz o słomkowym kolorze

Opakowanie : 0,5kg, 1 kg, 5 kg, i wg. indywidualnych uzgodnień

Liczba epoksydowa– min. 0,410 mol/100g

Gęstość w temp. 20 oC -1,11-1,15, g/cm3

Lepkość w temp. 20 oC- 900-1500 mPas

Rozpuszczalność: ketony, estry, alkohole, węglowodory aromatyczne.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotowanie podłoża:

Podłoże do zalewań, lakierowania lub klejenia powinno być suche,czyste i o otwartych porach (jeżeli takie występują). Wszystkie zanieczyszczenia np. olejem, farbą itp. należy usunąć  mechanicznie. Usunąć pył i kurz.

EPIDIAN 53 w postaci nieutwardzonej jest lepką cieczą. Utwardzenie żywicy epoksydowej EPIDIAN 53 następuje w wyniku reakcji chemicznej z odpowiednio dobranym utwardzaczem. Wybierając typ utwardzacza można zmieniać własności utwardzonego tworzywa!

- EPIDIAN 53 z Utwardzaczem Z-1

Tworzy kompozycje twarde, o bardzo dobrej wytrzymałości na ściskanie i zginanie, ale o niskiej udarności (odporności na uderzenia).

Ilości potrzebne do utwardzenia kompozycji:

| UTWARDZACZ Z-1 | EPIDIAN 53 |
| --- | --- |
| 10 części wagowych | 100 części wagowych |

Czas otwarty – żelowania:

| Temperatura | Czas |
| --- | --- |
| +20 oC | ~ 60 min |

Wyniki dla próbki 10Gepidianu 53+1,05 g Utwardzacza Z-1, 20oC. Dane zawarte w niniejszej informacji zostały uzyskane w warunkach modelowych. Podczas pracy w innych warunkach możliwe jest uzyskanie  wyników nieco odbiegających od podanych.

Warunki aplikacji:

| Temperatura podłoża | min. 10 oC - max.30 oC |
| --- | --- |
| Temperatura otoczenia | min. 5 oC – max 30 oC |
| Temperatura kompozycji | min. 10 oC – max 30 oC |
| Temperatura podłoża i nieutwardzonej kompozycji (mieszaniny żywicy EPIDIAN 53 i utwardzacza) | Musi być zawsze wyższa o 4 oC od temperatury punktu rosy |
| Wilgotność względna powietrza | max. 70 % |

Mycie narzędzi: narzędzia i pojemniki należy myć bezzwłocznie następującymi rozpuszczalnikami: aceton, metyloetyloketon (MEK), ksylen. Nie dopuścić do utwardzenia kompozycji na elementach narzędzi, ponieważ usunięcie kompozycji po utwardzeniu jest możliwa jedynie mechanicznie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Przy pracy należy przestrzegać zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki P oraz zagadnień BHP i Ppoż.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w przewiewnych pomieszczeniach i w temperaturze 5- 25(C. Chronić przed wilgocią.